夏季男、女長褲(深藍色) 產品規範:

一、布料規格表：

- 成份:聚酯纖維55%、羊毛45%(公差±5%)。

- 密度:經紗63條、緯紗58條(公差±5%)。

- 紗支：雙股70支(公差±5%)。

- 組織:平織。

- 寬度:58吋

- 重量:每公尺215~230公克

二、製作說明:(尺寸應依各人身材量製，並須達到合身為原則)

男長褲:

- 褲頭為接腰式處理，前開一拉鍊，自動止滑細齒，採YKK拉鍊。

- 腰上有七個褲耳。

- 兩側各開一斜口袋，後片左右各開一口袋。

- 右後袋鎖一鳳眼，釘配色四孔平孔扳釦。

- 口袋布及褲腰裡布使用T/C 65%/35%，密度110X76(±5%)。

- 褲內加半裡腳綢。