法務部矯正署高雄戒治所採購「交直流變頻式氬焊機」

設備規範

交直流變頻式氬焊機規格：(數量:2台)

- 額定電壓及相數:3相、220V。

- 額  定 入 力:10.0KVA以上。

- 額  定 頻 率:50&60HZ以上。

- 額定輸出電壓:TIG:22AC,20DC以上。

- 額定輸出電流:AC TIG:20-300A以上。 DC TIG:5-300A 以上。 STICK:3-250DC以上。

- 功        率:0.9以上。

- 效        率:75%以上。

- 空  載 電 壓:60DC/130AC以上。

- 電流緩升時間:01.-5sec以上。

- 電流緩降時間:01.-5sec以上。

- 延遲送氣時間：2-20.sec以上。

- 氣體預送時間：0.2-5 sec以上。

- 點焊時間: 0.1-5 sec以上。

- 脈波頻率:高10-500HZ以上。低0.5-27HZ以上。

- 交直清潔波頻率:20-80％以上。

- 交流頻率:50-150以上

- 交流直流混和頻率寬比:20-80％以上

- 脈波頻寬:20％-80％以上

- 持續使用電流:300A以上。

- 水冷控制:0.2-0.5kg/cm2以上。

- 絕緣等級:H

- 防護等級:IP21S。

- 外型此寸:W400mm×D500mm×H610mm

附件:

- 面罩-1只

- 空冷式氬焊槍組25尺-*1支。

- 氬銲表:（JC＆FD）-1個

- 8mm,4C*電源線*1條

- 3公尺氬銲氣體管*1條

- 4公尺50mm接地線*1條

- 500A接地夾*1條

零件耗材

1.TIG長帽*10支

2.TIG短帽*5支

3.TIG镧鎢棒2.4mm*10支

4.TIG鈰鎢棒2.4mm*10支

5.TIG銅束2.4 mm*10支

6.TIG銅束座2.4 mm*10支

7.TIG火口5＃*5支、6＃*5支、7＃*5支、8＃*5支