法務部矯正署高雄戒治所採購「防水底材及面漆材料」

產品規範

- 防水底材：

特性:

- 高分子水性合成乳液搭配耐候型特殊材料研製，對水泥基表面擁有接著性，可避免防水膜剝落翻起或起水泡。

- 對內外牆及特殊基材如磁磚、大理石、馬賽克、洗石子、玻璃、PVC表面、鐵片浪板、矽酸鈣板等有優越的接著性、耐酸鹼性及耐水性。

- 擁有優越防水性及耐酸鹼性及水性環保無臭，不垂流好施工之特性，接著力強，施工簡單，開罐劑料混合攪拌即可使用。

產品黏度:<500cps

酸鹼值:8~9

固成分:49 ±1%

包裝:五加侖(主劑+骨材)約21 ±0.5KG(毛重)

色系:土灰色

保存期限:正常狀況下，至少24個月。

檢測標準:耐水性及附著強度測試須符合CNS10757(1995)、8083(1992)檢測標

準。驗收時，須檢附政府核可之第三公正單位或政府檢測單位之檢

驗測試報告。

- 防水面漆：

特性:

- 採高分子聚胺樹脂及特殊材料組合研製，另加入防水纖維，如不織布層有效增加防水功效及抗地震。

- 適用建築物屋頂、內外牆、中低水壓水池等防水工程。

- 水性無毒、無刺鼻味及不燃性，且添加特殊配方，以達抗菌防霉、抗UV、抗污等功效。

- 可直接覆蓋於舊式防水層。

成份:

- 固成份:約55± 1%

- 黏度:5000~6000cps

- 酸鹼值:8~9

包裝:五加侖約21 ±0.5KG(毛重)

色系:草原綠

保存期限:正常狀況下，至少18個月。

檢測標準:拉伸試驗、撕裂強度、加熱伸縮率及伸長時之劣化等標準須符合

CNS8645(1988)檢測標準。驗收時，須檢附政府核可之第三公正單

位或政府檢測單位之檢驗測試報告。