法務部矯正署高雄戒治所採購「戒護人員制服」產品規範

一、男、女長、短袖上衣（淺藍色）產品規範:

  - 布料規格：

    - 成份：多元脂纖維65%、棉35﹪(公差:±5﹪)。

    - 紗支：經紗45 Ne，緯紗45 Ne(公差:±5支)。

    - 密度：經紗110條/吋，緯紗76條/吋(公差:±6條)。

    - 組織：平紋。

  - 製作說明：（尺寸應依個人身材量製，並須達到合身為原則）

    - 領為單或雙壓線，車縫九針以上。(女上衣為國民領、男上衣為一般領)

2、左右各製肩帶一條，並各製金色鈕釦(梅花圖樣)一顆。

3、門襟上縫七個珠光釦。

4、左右胸前各貼縫一口袋(中間疊褶式)，均加袋蓋，袋蓋上縫一鈕釦。

5、左口袋蓋留插筆孔。

6、襯衫鈕釦大小須為直徑1.3~1.5公分。

二、男、女冬、夏季長褲(深藍色) 產品規範:

(一)冬長褲布料規格：

- 成份:聚酯纖維35%、羊毛65%(公差±5%)。

- 紗支：經紗2/(72±5) Nm;緯紗2/(72±5) Nm。*紗支類別:短纖紗，不得以長纖紗混撚。

- 密度:經紗114條/吋、緯紗76條/吋(公差±6條)。

- 組織: 2/3斜紋。

(二)夏長褲布料規格：

- 成份:聚酯纖維35%、羊毛65%(公差±5%)。

- 紗支：經紗 2/(80±5) Nm，緯紗2/(80±5) Nm，紗支類別:短纖紗，不

得以長纖紗混撚。

- 密度:經紗95條/吋、緯紗70條/吋(公差±6條)。

- 組織: 2/1斜紋。

(三)製作說明:(尺寸應依個人身材量製，並須達到合身為原則)

1男長褲：（1）褲頭為接腰式處理，前開一拉鍊，自動止滑細齒，採YKK

拉鍊（或同等品）。

（2）腰上有七個褲耳，腰部兩內側加止滑帶。

（3）兩側各開一斜口袋，後片左右各開一口袋。

（4）左後袋鎖一鳳眼，釘配色四孔平孔扳釦。

（5）口袋布及褲腰裡布使用T/C，65﹪/35﹪，密度110×76（±5﹪）。

（6）褲內加半裡腳綢，褲口採盲縫收尾。

2女長褲：（1）褲頭為接腰式處理，前開一拉鍊，自動止滑細齒，採YKK

拉鍊（或同等品）。

（2）前面左右各開一斜口袋，右斜口袋上方腰上1個褲耳。

（3）褲內加半裡腳綢，褲口採盲縫收尾。

（4）口袋布及褲腰裡布使用T/C，65﹪/35﹪，密度110×76（±5﹪）。

  - 艾森豪小夾克(長毛裡或內裡)

1.成份:聚酯纖維35%、羊毛65%(公差±5%)。

2.紗支：經紗2/(72±5) Nm;緯紗2/(72±5) Nm。*紗支類別:短纖紗，

不得以長纖紗混撚。

3.密度:經紗114條/吋、緯紗76條/吋(公差±6條)。

4.組織: 2/3斜紋。

四、冬季大衣布料規格：

1.成份：100%炭化羊毛 。

2.紗支：經、緯紗均為1/ ( 12±1.5)Nm。

3.密度：經紗45根(含)以上，緯紗35根(含)以上。