法務部矯正署高雄戒治所採購「各科室窗簾汰換為防燄直立簾」

產品規範

一、防焰直立簾：

1.材質：POLYESTER 100％

2.支數：300D*600D以上

3.密度：80/in*28/in

4.重量：415 g/m²以上

5.防焰性：應符合內政部消防署網站之防燄規制防焰性能認證合格，並附有效期

限內之財團法人防焰安全中心基金會防焰試驗合格報告書。

6.可透光外覆緹花系列，並儘以現有本所所長室、秘書室之直立簾樣式及顏色相

似。

- 施作規範：

1.軌道：鋁質型。材質：6063＃T5。(交貨時請提供材質證明)

2.施作之五金零件須使用不不腐蝕之材料，每窗固定架不可少於3個，在正常使用下可承受直立簾及附件之重量。

3.安裝直立簾要保持水平及垂直，與相鄰之單位要成直線，頂部軌道安裝需與窗框面齊平。實際窗戶尺寸左右兩邊需加5~10cm，防走光。

4.每一窗簾上須縫製或黏貼防焰標籤,安裝完成後須檢附出廠證明及防焰報告。

5.本單位對得標廠商所提產品有疑義時，需進行不同地點抽驗並送認證機關作測試，承包商須將被抽驗之直立簾補齊。

6.施作地點及顏色依本所指示確認後，並依現場尺寸施作安裝（含舊有窗簾拆除

交付本所，若本所判定為廢棄物，須將之清運完畢）。

7.單價分析表之窗樘規格尺寸均屬大約值，請廠商務必於等標期上班時間至本所現場確實瞭解本所現有直立簾樣式及顏色並詳細丈量尺寸並勘查實際情形，以利報價。報價後，不得以任何理由要求加價。